2014年硕士研究生入学考试初试考试大纲

科目代码：803

科目名称：材料科学基础

适用专业：金属材料工程、无机非金属材料工程、材料成型与控制工程、焊接技术与工程

参考书目：[1] 石德珂主编．材料科学基础（第2版）．机械工业出版社，2003．6

[2] 张晓燕主编．材料科学基础．北京大学出版社．2009．8

[3] 侯增寿等主编．金属学原理．上海科学技术出版社．1990．7

考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分：150分

考试范围：

一、材料的晶体结构

原子结合键；晶体学基础知识；金属晶体的结构；离子晶体的结构；共价晶体的结构。

二、晶体缺陷

点、线、面缺陷；位错的弹性行为；全位错和不全位错；位错反应和位错交互作用。

三、材料的相结构及相图

材料的相结构；二元相图；铁－碳合金相；相图的热力学基础；三元相图及其类型。

四、材料的凝固

材料凝固的基本规律；材料凝固时晶体的生长；固溶体合金的凝固；共晶合金的凝固；制造工艺与凝固组织。

五、材料中的扩散与固态相变

扩散定律；扩散机制；扩散驱动力；影响扩散的因素；固态相变特点；固态相变中的形核与长大；扩散型与无扩散型相变。

六、材料的变形与断裂

金属的弹性变形；滑移与孪生变形；单晶体的塑性变形；多晶体的塑性变形；金属与合金的变形强化；冷变形金属的组织与性能；金属的断裂；冷变形金属的回复与再结晶；金属的热变形与超塑性。

样    题：

- 一、（本大题共10小题，每小题3分，总计30分）名词解释

1. 非晶体  2. 共格界面  3. 加工硬化  4. 空间点阵  5. 奥氏体  6. 成分过冷  7. 变形织构  8. 回复  9. 热加工  10. 滑移

- 二、（本大题共10小题，每小题3分，总计30分）选择填空题（只有一个正确答案）

1. 正应力作用在螺位错线上，将使它（      ）。

A. 滑移    B. 攀移    C. 不动

2. 面心立方（fcc）结构的铝晶体中，每个铝原子在本层（111）面上的原子配位数为（      ）。

A. 12      B. 6      C. 4

3. 钢在渗碳处理时，渗层中碳浓度分布和渗层厚度可由（      ）求得。

A. 高斯解    B.  误差函数解    C. 正弦函数解

4. 合金与纯金属结晶的不同点是（      ）。

A. 需要结构起伏    B. 需要能量起伏    C. 需要成分起伏

5. 临界分切应力的大小和（      ）有关。

A. 外加切应力    B. 取向因子    C. 金属本身的性质

6. 简单立方晶体的致密度为（      ）。

A. 58%     B. 65%     C. 52%

7. 形成临界晶核时体积自由能的减少只能补偿表面能的（      ）。

A. 1/3       B. 2/3       C. 3/4

8. 铸铁与碳钢的区别在于有无（      ）。

A. 莱氏体    B. 珠光体    C. 铁素体

9. 晶粒长大时，驱动力来自（      ）。

A. 界面能    B. 储存能    C. 化学位

- 10. 共格界面（      ）。

A. 只能是晶界  B. 只能是相界  C. 两者都可能

- 三、（本大题共5小题，每小题6分，总计30分）简要回答下列问题

1. 为什么间隙扩散速度快于空位扩散？钢渗碳和渗铝各属于哪种扩散？

2. 从驱动力和长大方式出发分析再结晶和晶粒长大有何区别？

3. 单滑移、多滑移和交滑移形成的滑移带有何特征？

4. 为什么14种布拉菲点阵中没有密排六方点阵？

5. 共晶合金在凝固时会形成成分过冷吗？为什么？

- 四、（本大题共5小题，总计60分）综合类型题

1. 标定图1中立方晶胞中的晶面指数，求图（b）中与（c）中两晶面的夹角（用反余弦函数表示）。（10分）

(a)                     (b)                       (c)

图1

2. 分析含碳量为3.0％的亚共晶白口铸铁从液相冷却至室温过程中平衡组织转变，求该合金室温组织中的变态莱氏体Ld'，珠光体P，和二次渗碳体Fe3CII的相对含量。（15分）

3. 在一fcc晶体上沿[123]晶向作用一拉应力，使（111）晶面上某一滑移系开动（设晶格常数为a）。（共15分）

（1）写出开动滑移系上的全位错的柏氏矢量（3分）；

（2）如果该位错是螺位错，写出该位错的位错线方向和位错线滑移方向；（2分）

（3）该螺位错在滑移时分解成两个shockley不全位错，写出分解式和分解后的位错名称，并说明分解原因；（6分）

（4）该螺位错分解后能否交滑移？为什么？（4分）

4. 图2（见下页）为Fe-Mn-Al三元合金液相面交线部分投影图。根据液相线的走向规律判断图中P、Q点对应的四相平衡反应类型，并写出反应式。（10分）

图2. Fe-Mn-Al三元合金液相面交线投影图

5. 图3（见下页）为三种钢室温平衡组织。根据该图，请自己拟定题目并作出解答。（根据问题的难易程度、与该图的相关性及回答的正确性评分）（10分）

(a)                          (b)

(c)

图3  三种钢的室温平衡组织